MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Local: Rua Fortunato Nicolau, São José do Herval, RS.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por finalidade especificar os materiais e técnicas a serem utilizados na pavimentação de ruas na cidade de São José do Herval. Estas vias a serem pavimentadas beneficiarão os proprietários que possuem suas testadas voltadas a esta via, sendo que a maioria dos terrenos já possui edificações e são propriedades particulares.

-SERVIÇOS PRELIMINARES:

Serão executados todos os serviços de locação da obra para dar início à movimentação de terra para a preparação da cancha e execução da pavimentação e meio fio.

-MOVIMENTO DE TERRA:

Inicialmente será removida a camada superficial com espessura média de 20,0cm para deixar a rua totalmente limpa. Após será executada a escavação ou aterro conforme necessidade para o ajuste do perfil, onde serão pequenos os cortes e aterros a serem executados. Estes serviços serão executados pela Prefeitura Municipal antes do início das obras e devem estar prontos para a primeira liberação de recursos.

-COMPACTAÇÃO DO ATERRO:

A previsão de execução da cancha é de pouco aterro, o mesmo será compactado com a própria circulação de caminhões e máquinas da Prefeitura durante a execução dos serviços e também com rolo compactador. Estes serviços serão executados pela Prefeitura Municipal antes do início das obras e devem estar prontos para a primeira liberação de recursos.

-EXECUÇÃO DO SUB-LEITO:

Após estar preparado o perfil da via, será executado o sub-leito com pó de brita, com uma camada em torno de 10cm para receber a pavimentação.

-ASSENTAMENTO DO MEIO FIO:

Tendo executado o alinhamento da via, será executado o meio fio, que será de concreto, com dimensões aproximadas de 1,0x0,10x0,30m (CxLxA), sendo assentados com pó de brita e rejuntados com argamassa de cimento e areia.

-PAVIMENTAÇÃO:

Para as vias, serão empregados paralelepípedos de rocha basáltica. As rochas deverão ser de granulometria média ou fina, homogênea, sem fendilhamentos e sem alterações, apresentando também, condições satisfatórias de dureza e tenacidade.

Quanto a sua forma, os paralelepípedos devem apresentar faces planas, sem saliência e reentrâncias acentuadas, com maior vigor na face que devera construir a face exposta do pavimento. As arestas deverão ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais comuns, paralelepípedos retângulos.

Quanto as dimensões, os paralelepípedos devem se enquadrar nos seguintes parâmetros: - largura: de 12 a 14cm – comprimento: de 15 a 18cm – Altura: de 14 a 16cm. Em nenhum caso, as dimensões de face inferior poderá diferir da face superior mais de 3 cm.  A largura da via será de 4,00m totalizando 240 ,00m2 de pavimentação.

-REJUNTAMENTO:

O rejunte da pavimentação será feito com pó-de-brita. Não será permitido o uso desses materiais quando eles apresentarem pó, materiais orgânicos ou qualquer outro tipo de impurezas.

O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o assentamento, com o espessura de 2cm, tendo o menor intervalo de tempo possível entre uma operação e outra, evitando que a chuva ou outras causas possam danificar o calçamento já assentado, porém ainda não fixado.

O rejuntamento será feito seguindo a seguinte rotina: espalhamento de uma camada brita número zero, limpa e sem poeira sobre o pavimento. Com o uso de vassourões apropriados procede-se penetração forçada desse material para preencher as juntas dos paralelepípedos. Após será procedida à retirada do material excedente pela variação de toda a superfície da pavimentação.

Após todo o processo de colocação e rejuntamento dos paralelepípedos será executado a compactação final com rolo compactador. Será realizada a compactação do pavimento com o emprego de rolo compactador; a rolagem deverá progredir do bordo lateral a pista até o centro paralelamente ao eixo longitudinal da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa do rolamento, até a completa compactação.

-COMPACTAÇÃO:

Após todo o processo de colocação e rejuntamento dos paralelepípedos será executado a compactação final com rolo compactador. Será realizada a compactação do pavimento com o emprego de rolo compactador; a rolagem deverá progredir do bordo lateral a pista até o centro paralelamente ao eixo longitudinal da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa do rolamento, até a completa compactação.

-LIMPEZA E ENTREGA:

Após serem executados todos os serviços previstos a via deverá ser entregue limpa de entulhos e pronta para ser utilizada.

-PASSEIOS PÚBLICOS e RAMPAS DE ACESSIBILDADE:

A regularização dos passeios públicos será executada com o espalhamento e compactação de solo em uma camada de 30,0cm de espessura. Os proprietários e entidades que serão beneficiadas com a pavimentação da via ficarão responsáveis pela efetiva construção dos passeios.

-SINALIZAÇÃO VERTICAL:

Haverá execução de sinalização vertical com a colocação de placas indicativas de ruas no início e fim das mesmas e placas de sinalização viária em aço (Velocidade). Tais placas de terão vão livre entre a base e a extremidade da placa de 2,60m e serão afixadas ao solo em sapatas de concreto com dimensões de 40,0x40,0x30,0cm e postes de aço galvanizado de 75,0mm de diâmetro.

As placas indicativas de início e fim de ruas, da mesma forma que as placas de sinalização, terão vão livre entre a base e a extremidade da placa de 2,60m e serão afixadas ao solo em sapatas de concreto com dimensões de 40,0x40,0x30,0cm e postes de aço galvanizado de 75,0mm de diâmetro, serão  em chapas metálicas retangulares de 60,0x25,0cm com a descrição do nomes das ruas em adesivos plásticos. Execução pelo município.

São José do Herval, 16 de julho de 2020.

Felipe dos Santos Zanotelli				Lauro Rodrigues Vieira

Engº Civil - CREA 134.451				Prefeito Municipal